Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych	D.08.02.02.

D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Modernizacja dróg gminnych w 2022 roku”.

1.2.	Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres Robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni

Chodników oraz zjazdów.

Zakres rzeczowy obejmuje:

-      wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm zgodnie z Dokumentacją Przetargową, wraz z regulacją studzienek, zaworów i hydrantów.

-      wykonanie zjazdów z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm zgodnie z Dokumentacją Przetargową, wraz z regulacją studzienek, zaworów i hydrantów.

1.4.	Określenia podstawowe

- Obramowanie chodników - umocnienie bocznych krawędzi chodnika wykonane z obrzeży betonowych lub
innych materiałów

- Koryto chodnika- element uformowany w podłożu w celu ułożenia w nim konstrukcji chodnika.

- Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu.

- Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne"

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne".

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Przetargową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robót budowlanych;

- zabezpieczenia interesu osób trzecich;

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

- warunków organizacji ruchu,

- zabezpieczenia chodników i jezdni
podano w STWiORB DM. 00.00.00 „Wymagania Ogólne".

1.6.	Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne"

2.	Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne"

2.1.	Podstawowe wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 2 tygodnie. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (brukowej kostki betonowej, piasku) dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Preferowane są wyroby i wytwórnie posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM lub deklarację zgodności z PN.

2.2.	Brukowa kostka betonowa

Do wykonania robót należy użyć brukowej kostki jednowarstwowej o grubości 6 cm. Beton kostki powinien spełniać wymagania:

- wytrzymałość na ściskanie: średnia z sześciu kostek: > 60 MPa; najmniejsza pojedynczej kostki: > 50 MPa,

- nasiąkliwość nie większa niż 5%,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych	D.08.02.02.

-	mrozoodporność:

- pęknięcia próbki: brak

- strata masy < 5%

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych: < 20%

-	ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 4 mm.

Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste (bezfazowe) . Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą:

- dla długości i szerokości	+ 3 mm,

- dla grubości	+ 5 mm.

Powierzchnie boczne uważa się za płaskie względnie proste, jeżeli nie występują odchylenia powyżej 2 mm.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar i policzenie

uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów należy dokonywać zgodnie z

PN-80/B-10021.

W razie wystąpienia wątpliwości Inżynier może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli kostki

betonowej o inny rodzaj badań.

2.3.	Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin

Należy stosować podsypkę piaskową z piasku spełniającego wymogi PN-B-11113. Piasek powinien posiadać cechę zagęszczalności, tj. wskaźnik różnoziarnistości U > 5.

2.4.	Przechowywanie i składowanie materiałów

Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych.

Piasek należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji.

3.	Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne"

Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem wibratorów płytowych z osłoną z

tworzywa sztucznego, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

Do wykonywania podsypki można stosować małe spycharki, równiarki, a do zagęszczania również małe walce

statyczne i wibracyjne.

4.	Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne"

4.1. Transport materiałów

Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały, co najmniej, co 50 sztukę. Oznaczenie na palecie powinno zawierać, co najmniej:

oznaczenie(określenie) wyrobu,

znak wytwórni,

datę produkcji.

5.	Wykonanie Robót

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne"

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia

Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

5.1. Koryto

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korycie powinien wynosić, co najmniej Is > 0,97.

Podłoże gruntowe powinno mieć zgodne spadki poprzeczne i podłużne oraz przechyłki na łukach.

5.3. Układanie brukowej kostki betonowej

a)      brukową kostkę betonową należy układać na warstwie podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm oraz podsypki wyprofilowanej o grubości 5 cm.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych	D.08.02.02.

- dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą elementów nie może
przekraczać 2 mm,

- powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienki, włazy itp.)
powinna wystawać 3^5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń,

- elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna powierzchnia znajdowała się
1cm powyżej górnej powierzchni krawężnika,

- kostkę zaleca się układać dłuższym bokiem w kierunku ruchu,

- szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3 mm.

- wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o Vi szerokości,

h)      elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowato, jednak były nie

szersze niż 9 mm,

i)        spoiny pomiędzy elementami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość elementu,

j)        ułożoną nawierzchnię z kostek należy ubić wibratorami płytowymi z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony

kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie należy prowadzić od krawędzi niższej ku wyżej

położonej w kierunku poprzecznym kształtek, k)      po ubiciu należy szczeliny uzupełnić piaskiem.

6. Kontrola jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne"

6.1.	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wbudowania i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Badania materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. Należy sprawdzić:

a)	kostki betonowe:

- cechy fizykomechaniczne

- wygląd zewnętrzny,

- kształt i wymiary,

- Aprobaty Techniczne,

- w wątpliwych przypadkach należy przedstawić komplet badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez
producenta dla dostarczonej partii materiałów.

b)	materiały do podsypek i wypełnienia spoin:

•	piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-06714/12), zawartość
zanieczyszczeń organicznych (wg PN-EN 1744-1) - 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie
większej niż 1500Mg i każdorazowo przy zmianie źródła dostawy,

6.2.	Kontrola podłoża gruntowego

Należy sprawdzić:

- zagęszczenie wg BN-77/8931-12 - w 2 punktach dziennej działki roboczej,

- ukształtowanie powierzchni podłoża

spadek poprzeczny - co 20m , dopuszczalna tolerancja +0,5%,

spadek podłużny - co 20m, dopuszczalna tolerancja +0,3%,

równość w profilu podłużnym i w przekroju poprzecznym - co 20 m, dopuszczalna tolerancja + 20 mm,

rzędne wysokościowe - co 20m , dopuszczalna tolerancja + 2 cm,

szerokość koryta - co 20 m, dopuszczalna tolerancja + 5 cm.

6.3.	Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Należy sprawdzić:

- grubość warstwy podsypki - w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki grubości +1 cm,

- rzędne wysokościowe - co 20 mb na krawędziach, odchyłki od wartości +lcm,

- ukształtowanie w planie - co 50 mb,

- szerokość - co 20 mb, dopuszczalne odchyłki + 2 cm,

- równość w profilu podłużnym - co 20 mb mierzona łatą 4 metrową, nierówności nie mogą przekroczyć 8 mm,

- równość w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne - co 20 mb, prześwity pod łatą profilową nie mogą
przekroczyć 8 mm, odchyłka spadków poprzecznych nie większa od 0,3%,

- szerokość i wypełnienie spoin - w 5 punktach dziennej działki roboczej - spoiny muszą być wypełnione na pełną
głębokość.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

D.08.02.02.

7.	Obmiar Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne"

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest 1 metr kwadratowy (m2) ułożonego chodnika i zjazdu.

8.	Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne"

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Przetargową i STWiORB, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z

Dokumentacją Przetargową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.

9.	Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne"

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej jednego metra kwadratowego (m2) chodnika i zjazdu obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów,

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej
technologii robót,

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- wykonanie koryta pod konstrukcję,

- przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej,

- ułożenie brukowej kostki betonowej,

- wypełnienie spoin,

- oczyszczenie terenu Robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza pas drogowy,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10. Przepisy związane

- PN-B-04111

- PN-B-04481

- PN-B-06714/12

- PN-B-06250

- PN-B-10021

- PN-B-11113

- PN-B-14501

- PN-B-32250

- PN-N-03010

- PN-EN 197-1

- PN-EN 933-1

- PN-EN 1744-1

- BN-68/8933-04

- BN-80/6775-03/01

- BN-80/6775-03/03

- BN-80/6775-03/04
17.BN-68/8933-04

Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.

Beton zwykły.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Zaprawy budowlane zwykłe.

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda

przesiewania.

Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Płyty chodnikowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.