Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych	D.08.02.02.

D.08.02.02. Chodniki z płyt betonowych

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Modernizacja dróg gminnych w 2022 roku”.

1.2.	Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres Robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni

chodników.

Zakres rzeczowy obejmuje:

-      wykonanie chodników z płyt betonowych 50x50 lub 35 x 35 na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm zgodnie z Dokumentacją Przetargową, wraz z regulacją studzienek, zaworów i hydrantów.

1.4.	Określenia podstawowe

- Obramowanie chodników - umocnienie bocznych krawędzi chodnika wykonane z obrzeży betonowych lub
innych materiałów

- Koryto chodnika- element uformowany w podłożu w celu ułożenia w nim konstrukcji chodnika.

- Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu.

- Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne"

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne".

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Przetargową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robót budowlanych;

- zabezpieczenia interesu osób trzecich;

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

- warunków organizacji ruchu,

- zabezpieczenia chodników i jezdni
podano w STWiORB DM. 00.00.00 „Wymagania Ogólne".

1.6.	Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne"

2.	Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne"

2.1.	Podstawowe wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 2 tygodnie. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (płyt betonowych, piasku) dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Preferowane są wyroby i wytwórnie posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM lub deklarację zgodności z PN.

2.2.	Płyty betonowe

Do wykonania robót należy użyć płyt betonowych 50x50 lub 35 x 35. Beton powinien spełniać wymagania:

- wytrzymałość na ściskanie: średnia z sześciu szt: > 60 MPa; najmniejsza pojedynczej szt: > 50 MPa,

- nasiąkliwość nie większa niż 5%,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych	D.08.02.02.

-	mrozoodporność:

- pęknięcia próbki: brak

- strata masy < 5%

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych: < 20%

-	ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 4 mm.

Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste (bezfazowe) . Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą:

- dla długości i szerokości	+ 3 mm,

- dla grubości	+ 5 mm.

Powierzchnie boczne uważa się za płaskie względnie proste, jeżeli nie występują odchylenia powyżej 2 mm.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar i policzenie

uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów należy dokonywać zgodnie z

PN-80/B-10021.

W razie wystąpienia wątpliwości Inżynier może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli płytki

betonowej o inny rodzaj badań.

2.3.	Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin

Należy stosować podsypkę piaskową z piasku spełniającego wymogi PN-B-11113. Piasek powinien posiadać cechę zagęszczalności, tj. wskaźnik różnoziarnistości U > 5.

2.4.	Przechowywanie i składowanie materiałów

Płyty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych.

Piasek należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji.

3.	Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne"

Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem wibratorów płytowych z osłoną z

tworzywa sztucznego, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

Do wykonywania podsypki można stosować małe spycharki, równiarki, a do zagęszczania również małe walce

statyczne i wibracyjne.

4.	Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne"

4.1. Transport materiałów

Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały, co najmniej, co 50 sztukę. Oznaczenie na palecie powinno zawierać, co najmniej:

oznaczenie(określenie) wyrobu,

znak wytwórni,

datę produkcji.

5.	Wykonanie Robót

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne"

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia

Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

5.1. Koryto

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korycie powinien wynosić, co najmniej Is > 0,97.

Podłoże gruntowe powinno mieć zgodne spadki poprzeczne i podłużne oraz przechyłki na łukach.

5.3. Układanie płyt betonowych

a)      płyty betonowe należy układać na warstwie podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm oraz podsypki wyprofilowanej o grubości 5 cm.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych	D.08.02.02.

- dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą elementów nie może
przekraczać 2 mm,

- powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienki, włazy itp.)
powinna wystawać 3^5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń,

- elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna powierzchnia znajdowała się
1cm powyżej górnej powierzchni krawężnika,

- szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3 mm.

- wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o Vi szerokości,

h)      elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowato, jednak były nie

szersze niż 9 mm,

i)        spoiny pomiędzy elementami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość elementu,

j)        ułożoną nawierzchnię należy wypoziomować

k)      po ubiciu należy szczeliny uzupełnić piaskiem.

6. Kontrola jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne"

6.1.	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wbudowania i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Badania materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. Należy sprawdzić:

a)	płyty betonowe:

- cechy fizykomechaniczne

- wygląd zewnętrzny,

- kształt i wymiary,

- Aprobaty Techniczne,

- w wątpliwych przypadkach należy przedstawić komplet badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez
producenta dla dostarczonej partii materiałów.

b)	materiały do podsypek i wypełnienia spoin:

•	piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-06714/12), zawartość
zanieczyszczeń organicznych (wg PN-EN 1744-1) - 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie
większej niż 1500Mg i każdorazowo przy zmianie źródła dostawy,

6.2.	Kontrola podłoża gruntowego

Należy sprawdzić:

- zagęszczenie wg BN-77/8931-12 - w 2 punktach dziennej działki roboczej,

- ukształtowanie powierzchni podłoża

spadek poprzeczny - co 20m , dopuszczalna tolerancja +0,5%,

spadek podłużny - co 20m, dopuszczalna tolerancja +0,3%,

równość w profilu podłużnym i w przekroju poprzecznym - co 20 m, dopuszczalna tolerancja + 20 mm,

rzędne wysokościowe - co 20m , dopuszczalna tolerancja + 2 cm,

szerokość koryta - co 20 m, dopuszczalna tolerancja + 5 cm.

6.3.	Kontrola wykonania warstwy z płyt betonowych

Należy sprawdzić:

- grubość warstwy podsypki - w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki grubości +1 cm,

- rzędne wysokościowe - co 20 mb na krawędziach, odchyłki od wartości +lcm,

- ukształtowanie w planie - co 50 mb,

- szerokość - co 20 mb, dopuszczalne odchyłki + 2 cm,

- równość w profilu podłużnym - co 20 mb mierzona łatą 4 metrową, nierówności nie mogą przekroczyć 8 mm,

- równość w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne - co 20 mb, prześwity pod łatą profilową nie mogą
przekroczyć 8 mm, odchyłka spadków poprzecznych nie większa od 0,3%,

- szerokość i wypełnienie spoin - w 5 punktach dziennej działki roboczej - spoiny muszą być wypełnione na pełną
głębokość.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

D.08.02.02.

7.	Obmiar Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne"

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest 1 metr kwadratowy (m2) ułożonego chodnika.

8.	Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne"

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Przetargową i STWiORB, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z

Dokumentacją Przetargową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.

9.	Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne"

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej jednego metra kwadratowego (m2) chodnika obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów,

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej
technologii robót,

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- wykonanie koryta pod konstrukcję,

- przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej,

- ułożenie płyt betonowych,

- wypełnienie spoin,

- oczyszczenie terenu Robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza pas drogowy,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10. Przepisy związane

- PN-B-04111

- PN-B-04481

- PN-B-06714/12

- PN-B-06250

- PN-B-10021

- PN-B-11113

- PN-B-14501

- PN-B-32250

- PN-N-03010

- PN-EN 197-1

- PN-EN 933-1

- PN-EN 1744-1

- BN-68/8933-04

- BN-80/6775-03/01

- BN-80/6775-03/03

- BN-80/6775-03/04
17.BN-68/8933-04

Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.

Beton zwykły.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Zaprawy budowlane zwykłe.

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda

przesiewania.

Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Płyty chodnikowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.